## Slide 1
Silikon/Carbonfaser-Armbänder
(Bauanleitung)
Russell Bennett, Sara Fortea, Christian Rytka, Florian Würsch (IKT)

## Slide 2: Allgemeine Einführung - Vorbereitungen
Einführung und Infoblatt 1
Was haben wir vor: Herstellung faserverstärkter Armbänder aus Silikon + Glasfaser (silbrig) oder Carbonfaser (schwarz)
Arbeitsinstruktionen (Schutzbrille + Handschuhe)
Messung Umfang Handgelenk

## Slide 3: Mögliches Endprodukt: Armband aus Silikon und Glasfaser

## Slide 4: Handgelenksumfang bestimmen
Armband sollte ein wenig Spiel haben und mindestens 1cm überlappen wenn Druckknöpfe angebracht werden sollen.
Wenn am Schluss mit Bändern befestigt wird, keine Überlappung einrechnen.
Bei Druckknöpfchen wählt man möglichst solche, die leicht auf und zu gehen. (lieber zu klein als zu gross) Druckknöpfe für Camping und Trecking gehen z.B. relativ schwer auf und zu.
Beliebige Form auf Papierklebeband zeichnen.
Am einfachsten und stabilsten sind gerade Formen.

## Slide 5: Los geht’s: Schneiden von Fasern
1. Material (Glas oder Carbon) wählen, Breite des Armbandes festlegen
2. Markieren  Abkleben mit Abdeckband  Zuschneiden (durch Abdeckband! Dies verhindert das Ausfransen der Fasern!)
Gutes Beispiel (keine offenen Faserenden)
Schlechtes Beispiel (offene, nicht abgeklebte Faserenden!)
Notes: Suter

## Slide 6: Vorbereitung “Pressform” (Alu, Stahl, Holz, Alte Bücher)
1. Antihaftfolie aus PE-LD, transluszenten PE A4 Sichtmappen, oder beschichtete PET Folie (transparent) beschneiden  2x (ein wenig grösser als Fasern)
Formplatten sollten aus etwas Stabilem sein:
Alu, Stahl, Holz, alte Bücher
Antihaftfolie: einfachste Variante sind Klarsichtmäppchen (mit glatter Oberfläche)
kein Backpapier (klebt!)

## Slide 7: Silikon anmischen
1 Massenteil Part A mit 1 Massenteil Part B vermischen = 2 Massenteile Gemisch
Nur einen (Holz)-Stab je Komponente verwenden!
Gut vermischen, möglichst ohne Luftblasen
Das Silikon von Zitzmann Zentrale RTV/HR20 reagiert bei Raumtemperatur relativ langsam (bis zu 1 Tag). Durch Erhöhung der Temperatur kann die Reaktion beschleunigt werden.

## Slide 8: Herstellung Armband: Flacher Vorformling
Dünne Silikonschicht (ungefähr 1mm) auf die Antihaftfolie aufstreichen
Das Gewebe (mit Abdeckbandrand) auflegen und ein wenig eindrücken
Wieder 1mm Silikon aufstreichen – dabei möglichst wenig Luftblasen erzeugen
Antihaftfolie auflegen  Verstreichen und Luftblasen eliminieren
Funktioniert nicht mit Backpapier!

## Slide 9: Pressen und Aushärtung des flachen Vorformlings
Metallplatte oder ähnlich steifes auflegen (z.B. Holz mit altem Buch zum Beschweren) und leicht drücken
Aushärten im Ofen  ca. 10min bei 100°C (vorgeheizt). Je nach Belastungsmaterial bzw. je nachdem, ob Kontakt mit Blech auf Unterseite variiert die Zeit  Vorversuch nötig! Faustregel: Bei Kontakt mit Metall auf Unterseite geht’s eher schneller, sonst langsamer
3. Silikon sollte nach Aushärten noch leicht klebrig aber nicht mehr flüssig sein!

## Slide 10: Ausschneiden des Flachen Vorformlings
Vorformling entsprechend Armbandbreite zuschneiden
nachher sollte kein Klebeband mehr vorhanden sein

## Slide 11: Versiegelung der Kanten und Defekte
Antihaftfolie erneut mit Silikon bestreichen
Vorformling auflegen und Kanten versiegeln
Zweite Antihaftfolie auflegen, mit Form beschweren und im Ofen nochmal 15-30min bei 100°C – max. 150°C aushärten lassen

## Slide 12: Armband in Form bringen
Kanten nach Belieben beschneiden z.B. mit Schablone und Cutter oder mit Schere. Je nach ästhetischen Vorlieben kann mehr oder weniger Silikon stehen bleiben.

## Slide 13: Verschluss anbringen
Hier sind viele Varianten möglich. z.B.:
mit Druckknopfzange (gibt es in jedem grösseren Supermarkt) Löcher knipsen und Druckknöpfe einbauen
mit einfachen Druckknöpfen (gibts in jedem Supermarkt) bestücken
oder Bänder verwenden.

## Slide 14: Armband fertig 