## Slide 1
Silikon/Carbonfaser-Fingerringe
(Bauanleitung)
Russell Bennett, Sara Fortea, Christian Rytka, Florian Würsch (IKT)

## Slide 2: Schneiden von Fasern
1. Material (Glas oder Carbon) wählen, Breite vom Ring festlegen
2. Markieren  Abkleben mit Papierklebeband oder Tesafilm  Schneiden Das Abkleben verhindert das Ausfransen der Fasern!
Für die direkte Stabwicklung die Enden des Vorformlings nicht abkleben oder zumindest transparenten Tesafilm verwenden!
falsch!
Notes: Suter

## Slide 3: Silikon anmischen
10g Part A mit 10g Part B vermischen = 20g Gesamtmenge / Teil
Nur einen (Holz)-Stab je Komponente verwenden!
Gut vermischen, möglichst ohne Luftblasen
Das Silikon von Zitzmann Zentrale RTV/HR20 reagiert bei Raumtemperatur relativ langsam (bis zu 1 Tag). Durch Erhöhung der Temperatur kann die Reaktion beschleunigt werden.

## Slide 4: Imprägnierten Vorformling um den Stab wickeln
Metallstab mit Antihaftfolie umwickeln  funktioniert auch mit PE-LD Gefrierbeuteln oder mit transluszenten PE A4 Sichtmappen und mit Tesafilm am Rand fixieren
2. Vorformling auf der Rückseite mit Silikon bestreichen (ca.1mm Schichtdicke) und um den Stab wickeln
Vorformling
(Anfang und Ende sollten frei von Abdeckband sein)

## Slide 5: Erste Ofenhärtung
Mit PTFE Schrumpffolie (blau) umwickeln
Im Ofen 10 min bei 100°C aushärten lassen
 die Proben sollten keinen Kontakt mit dem Boden haben, sonst kann es zu Deformationen kommen
Die Schrumpffolie garantiert bei korrektem Handling schöne, gleichmässige Oberflächen.

## Slide 6: Entformung
Den Stab aus dem Ofen nehmen
Ränder schön sauber mit scharfem Cutter-Messer beschneiden  viel Zeit nehmen, präzise schneiden, dann braucht es weniger Nachbearbeitung Es sollte kein Tape mehr vorhanden sein!
Ring abziehen

## Slide 7: Fertig oder noch Kanten versiegeln
Entweder hört man hier auf (allerdings sind die Kanten dann nicht versiegelt) oder man führt nochmals eine Runde mit Kantenversiegelung durch:
Neue Antihaftfolie aufziehen
Ring drüber ziehen
Kanten mit Silikon bestreichen
Erneut mit Schrumpffolie oder PE-LD + Tesa umwickeln
SchülerInnen mit Fingerspitzengefühl können die Kanten auch nacheinander auf beiden Seiten hauchdünn mit Silikon überziehen (ohne Stab) und für 15min nacheinander bei 100-150°C im Ofen aushärten lassen.
offene Kanten

## Slide 8: Abschliessende Ofenaushärtung
Im Ofen nochmal 15-30min bei 100°C – 150°C aushärten lassen
die Proben sollten keinen Kontakt mit dem Boden haben, sonst kann es zu Deformationen kommen

## Slide 9: Abschliessende Nachbearbeitung
Den Stab mit Ring oder Ring ohne Stab (und dann auf den Ring ziehen) aus dem Ofen nehmen
Ränder schön sauber mit scharfem Cutter-Messer beschneiden
Ring abziehen

## Slide 10: Anprobieren, Freude haben!